Dystrybucja w Polsce

PHU AVE Katowice

Ul. Pokoju 3/5

Tel/fax 32/254-13-45

32/254-17-23

ave@benzyny.com

## PETROKLARITEN® 90

EMULGUJĄCY PREPARAT MYJĄCY (KONCENTRAT)

### WPROWADZENIE

Preparat myjący (koncentrat) PETROKLARITEN®90 stosuje się do oczyszczania zabrudzonych powierzchni z trudno usuwalnych zanieczyszczeń takich jak szlamy, laki, nagary powstające w trakcie użytkowania maszyn i urządzeń oraz zbiorników magazynowych służących do przechowywania ciężkich olejów opałowych, produktów z pirolizy i krakingu wykazujących tendencję do osadzania się asfaltenów i żywic, a także rurociągów, ładowni statków przewożących produkty naftowe, cystern kolejowych i samochodowych, wymienników ciepła 
w przemyśle naftowym i petrochemicznym.

Preparat myjący (koncentrat) PETROKLARITEN®90 nie zawiera związków chloroorganicznych.

Preparat stosuje się po wytworzeniu emulsji z wodą w stosunku objętościowym 9:1. Wytworzoną emulsję należy zużyć w przeciągu 7 –12 godzin (w zależności od temperatury otoczenia), ponieważ po tym czasie następuje oddzielenie warstwy wodnej od preparatu. Stosowanie preparatu myjącego w postaci emulsji powoduje, że środek myjący jest preparatem trudnopalnym. Koncentrat środka myjącego zalecany jest do mycia urządzeń i aparatów podczas remontów i przeglądów instalacji rafineryjnych i petrochemicznych. Skuteczność działania preparatu myjącego PETROKLARITEN®90, potwierdzona została w teście ASTM G 122. Współczynnik CEF dla preparatu jest bliski jedności (próbka testowa całkowicie czysta)  dla następujących warunków: temperatura 25oC, czas 25 minut, mieszanie: 200 obr./min. Zastosowanie preparatu myjącego PETROKLARITEN®90 obniża koszty remontu związane z czyszczeniem mocno zanieczyszczonych powierzchni.

Wykorzystany preparat zawierający duże ilości zanieczyszczeń ulega rozdzieleniu na warstwę wodną i organiczną w proporcjach 1:9 w ciągu 24 godzin. Oddzielenie wody zmniejsza koszty utylizacji zużytego preparatu.

Nie należy stosować koncentratu bezpośrednio, bez wytworzenia emulsji. Preparat myjący (koncentrat) PETROKLARITEN®90 wykazuje działanie przeciwkorozyjne. Stopień korozji trzpieni stalowych po 24 godzinach 
w temperaturze 60oC wynosi A (brak korozji) w skali NACE. Badanie wykonano wg ASTM D 665 (metoda A).

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Preparat myjący (koncentrat) PETROKLARITEN®90  jest przejrzystą cieczą 
o barwie jasnożółtej.

Typowe właściwości:

| Wymagania | Metody badań wg |
| --- | --- |
| 1. | Gęstość w temperaturze 15 °C, kg/m3 | 850-950 | PN-EN ISO 12185 |
| 2. | Temperatura zapłonu, °C | nie niższa niż 55,0 | PN-EN ISO 2719 |
| 3. | Temperatura zapłonu 10% (V/V) emulsji wodnej, °C | nie palna | PN-EN ISO 2719 |
| 4. | Lepkość kinematyczna, 20 °C | nie niższa niż 1,20 | PN-ISO 3016 |
| 5. | Napięcie powierzchniowe 0,5% r-r wodnego preparatu w temp. 20°C, mN/m | poniżej 35,0 | ATSM D 1331 |

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

PETROKLARITEN®90 – preparat myjący (koncentrat) jest materiałem niebezpiecznym wg RID/ADR i podlega przepisom transportowym, dotyczącym materiałów niebezpiecznych RID/ADR.

Klasyfikacja wyrobu wg przepisów RID/ADR:

numer UN 3082

klasa ADR 9

grupa pakowania III

numer rozpoznawczy zagrożenia  90

PETROKLARITEN®90  - preparat myjący (koncentrat) należy przechowywać 
w zbiornikach stalowych lub ocynkowanych w temperaturze nie wyższej niż 40 (C, chroniących przed dostępem powietrza, wilgoci i zanieczyszczeń.

ZOBOWIĄZANIA PRODUCENTA

Instytut Nafty i Gazu jako producent preparatu myjącego (koncentratu) PETROKLARITEN®90  zobowiązuje się do wytwarzania tego produktu po uprzednich uzgodnieniach dotyczących terminów dostaw i wymagań jakościowych odbiorcy.

KONIEC