Załącznik 1

Wymagania Światowej Karty Paliw edycja IV, wrzesień 2006

Olej napędowy Kategoria 3

| Oznaczana cecha | Jednostki | Wartość | Metoda badania |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimalna | Maksymalna |  |
| Liczba cetanowa | - | 53,0 | - | ISO 5165 |
| Indeks cetanowy | - | 50,0 | - | ISO 4264 |
| Gęstość w temperaturze15 0C | kg/m3 | 820 | 840 | ISO 12185 |
| Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 0C | mm2/s | 2,0 | 4,0 | ISO 3104 |
| Zawartość węglowodorów aromatycznych | %(m/m) | - | 20,0 | EN 12916 |
| Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych | %(m/m) | - | 3,0 |  |
| Temperatura oddestylowania 90% objętości | oC | - | 320 | ISO 3405 |
| Temperatura oddestylowania 95% objętości | oC | - | 340 |  |
| Punkt końcowy destylacji | oC | - | 350 |  |
| Temperatura zapłonu | 0C | 55 |  | ISO 2719 |
| Pozostałość po koksowaniu | %(m/m) | - | 0,20 | ISO 10370 |
| Zawartość wody | mg/kg | - | 200 | ISO 12937 |
| Odporność na utlenianie | g/m3 | - | 25 | ISO 12205 |
| Skażenie mikrobiologiczne | - | - | brak | NF M 07-075 |
| Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych | %v/v | - | 5 | EN 14078 |
| Badanie działania korodujęcego na trzpieniach stalowych | - | - | lekka korozja | ASTM D 665 |
| Badanie działania korodujęcego na miedzi | klasa | - | 1 | ISO 2160 |
| Pozostałość po spopieleniu | %(m/m) | - | 0,01 | ISO 6245 |
| Czystość wtryskiwaczy | % spadku przepływu powietrza | - | 85 | CEC (PF-023) TBA |
| Smarność (HFRR skorygowana średnica śladu zużycia w temperaturze 60 0C) | mikron | - | 400 | ISO 12156 |

Załącznik 2

Wymagania Światowej Karty Paliw edycja IV, wrzesień 2006

Olej napędowy Kategoria 4

| Oznaczana cecha | Jednostki | Wartość | Metoda badania |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimalna | Maksymalna |  |
| Liczba cetanowa | - | 55,0 | - | ISO 5165 |
| Indeks cetanowy | - | 52,0 | - | ISO 4264 |
| Gęstość w temperaturze15 0C | kg/m3 | 820 | 840 | ISO 12185 |
| Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 0C | mm2/s | 2,0 | 4,0 | ISO 3104 |
| Zawartość węglowodorów aromatycznych | %(m/m) | - | 15,0 | EN 12916 |
| Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych | %(m/m) | - | 2,0 |  |
| Temperatura oddestylowania 90% objętości | oC | - | 320 | ISO 3405 |
| Temperatura oddestylowania 95% objętości | oC | - | 340 |  |
| Punkt końcowy destylacji | oC | - | 350 |  |
| Temperatura zapłonu | 0C | 55 |  | ISO 2719 |
| Pozostałość po koksowaniu | %(m/m) | - | 0,20 | ISO 10370 |
| Zawartość wody | mg/kg | - | 200 | ISO 12937 |
| Odporność na utlenianie | g/m3 | - | 25 | ISO 12205 |
| Skażenie mikrobiologiczne | - | - | brak | NF M 07-075 |
| Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych | %v/v | - | brak | EN 14078 |
| Badanie działania korodujęcego na trzpieniach stalowych | - | - | lekka korozja | ASTM D 665 |
| Badanie działania korodujęcego na miedzi | klasa | - | 1 | ISO 2160 |
| Pozostałość po spopieleniu | %(m/m) | - | 0,001 | ISO 6245 |
| Czystość wtryskiwaczy | % spadku przepływu powietrza | - | 85 | CEC (PF-023) TBA |
| Smarność (HFRR skorygowana średnica śladu zużycia w temperaturze 60 0C) | mikron | - | 400 | ISO 12156 |

Załącznik 3

Wymagania dla olejów napędowych wg EN 590:2004

| Oznaczana cecha | Jednostki | Wartość | Metoda badania |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimalna | Maksymalna |  |
| Liczba cetanowa | - | 51,0 | - | EN ISO 5165 |
| Indeks cetanowy | - | 46,0 | - | EN ISO 4264 |
| Gęstość | kg/m3 | 820 | 845 | EN ISO 3675 EN ISO 12185 |
| Zawartość policyklicznych węglowodorów aromatycznych | %(m/m) | - | 11 | EN 12916 |
| Zawartość siarki | mg/kg | - | 3501 lub 50 | EN ISO 20846 EN ISO 20847 EN ISO 20884 |
|  |  |  | 10,02 | EN ISO 20846 EN ISO 20884 |
| Temperatura zapłonu | 0C | 55 | - | EN ISO 2719 |
| Pozostałość po destylacji (z 10% pozostałości destylacyjnej) | %(m/m) | - | 0,30 | EN ISO 10370 |
| Zawartość popiołu | %(m/m) | - | 0,01 | EN ISO 6245 |
| Zawartość wody | mg/kg | - | 200 | EN ISO 12937 |
| Całkowite zanieczyszczenie | mg/kg | - | 24 | EN ISO 12662 |
| Korozja na miedzi (3h w 50oC) | ocena punktowa | Klasa 1 | EN ISO 2160 |
| Stabilność oksydacyjna | g/m3 | - | 25 | EN ISO 12205 |
| Smarność w 60oC | m | - | 460 | EN ISO 12156-1 |
| Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 0C | mm2/s | 2,00 | 4,00 | EN ISO 3104 |
| Destylacja %(VV) do temperatury 250oC %(VV) do temperatury 250oC 95% (VV) do temperatury | %(V/V) %(V/V) oC | - 85 - | <65 - 360 | EN ISO 3405 |
| Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych | %(V/V) | - | 5 | EN 14078 |

1 do 31.12.2004

2 od 01.01.2009